a

·	Onze especes d'essences forestieres sont actuellement dénomées bois précieux.- 'Cetté dénomination est. .due

,à., leurs .bonnes%1alits .teebnologiciaes - caract6ri,ates par

Leurs propriétés Physiques écaniques	•	-

••	. retrait

nervosité moYenna rétractibilité tangentielle et radiale faibles 'point., de saturation de la fibre bas

charge. de rupture en. compression axiale forte cote de ciaMpresssién supérieure

charge de/-:rupture et céte de flexion. fortes.

qUalité4-eiethétxques:

jolie teinte . poli parfait

homogénéité .: agréable

En raison de ces qualités, ces4SSences eurt0UtjeAsaliWee scint--;rechercheee pourles utilisations locales et l'exportation. Aussi, ipeUr i-assurer leur::protection•trausformation sur place, leur exportation sousforie de grumes et

de bois

brUt--.éstelle. interdite. par arrêté -.14° 2443- • du 27 Novembre 1975.

·	.	•	.	.	.	.	.

interdisant.1.1.. axpottatioar•E•deegtuitati•de•,:beil.S.J:toreeieux:•::-... .•

Agraire•-•

Le ,Mi ùistre de : ;' Rcanomie :et:dt,i-•••:.:CO•aaieree

11u..:	Idi-teiiistitutionnelle::dU.:.•7 novembre •••••,....- • • • .:.,..••••,..	•	.•:-•:•.., • •••••• •-

.:.::eti.:::.f.onetiO40.aent:::

•

·	.

ii."75003..,,e1,.csR du	1•975-•portant-::noia-ination,dea.-tiambrea;

du Gouvernement;

9....du•••••4 • juillet .1975 pôrtaiit••délégation. de signature

...........	..:........

aux

%00et.lee-emâ44é44m.ç#:

eiiSeigble... ses textes

••••	.:po*#aat:.:±ieà1440at4t:.1.0#	expox

tee	gs....e0414ts-

ét.-.FOrets'ét.de 14: Conservation dee

.	.	.	.	.

e4.14

r f	é n

er	eaportap:onAes.bois. preçieuxsOua,Orme de grume t :dé let-,

brut est interdite

entend par bois brut, tout bof-6 façonne qui n est pas, pret être rais en :oeuvre  dans une utilisation définitive

rt.	•pe'Sera :•antOriSée:•qUe-aous..-fOrme 4e p.t.odui

fini 	.

ou:transfOrtne	feuille de:-z.;...	e

parquet moderne ppreae:•ét' entres , ,40:tgaeo -..; objet 'dl' ait	ete

Art.	.	••	. 	• .

e	.:,irraticinnelléMent :frayai:11
notamment 'sous _forme.: 'éiaisSea:--4'id141).4Ée; eéi# interdite

les.:4Uttmar'fieterts.-d ?ceoFt4

fion: délivr. s avant' la date du présent. arrêté` ort nt sur les c~t gories de produits

ié	e Pie*ier	E	àb es

·	•

nature et -la- qualité des bois expprtablee:

e e;vice dés, Eau* •ist,orets e t'seul	apprégl..ér-

Une liste -provisoire dee: essenças.:,précieuees est anne:é.e.' a pr&sent.arrati

·	,

Art

Le Directeur du:: Commerce. et des Prix sotie; .chargés, :chacun en. ce qui le concerne, de l' exécution. du présent arrête qui sers. pt bl—ié au Journal :Officiel :de la ,Répul li.q,ue

1141,44à.y,:e

·	•	•

ait :a:. Antananarivo.

| Le Ministre: de 1.- Ecéhomie. et dn .Commerce | -LelliniStre::.dn..péneippPient-1.4"zra · . |
| --- | --- |
| Jtieti#RanosoN :'..P9142.:AKE14.744elg. Reiii4eTAL |  |  |  |

ste	.

e Proviii#e-delelkns rrénienjv4:1Wagascar

On. entend -mettre SOUS le .débomi riàti:On de bea»P!'écieux..-tOutes

les essences connue	ten

à. 11-6bEnisterie: et à. la Menuiserie fine

au	-trenchae ,pour..U.saÉe:deeOratie
la; confection objet. d '

Anarana mahaventena	'AnaranY ihanY koa	1

Nom vernabulaire	(synonYme en un autre

ou nom pilote	dialecte

Iiar	.COrdyla:.madegesteienS

I.

4

:MadirOala

•

r.oenes (non general, Haro ari na

LekiringY

Yaintirototra

I ZanthoxYlon s ,Diospyros sp.

Irory talona

| Chlorophore graveana -14einmannie minutirlora |  |
| --- | --- |

-a zoMarana MaPingo

farilanPraka.

- - _

Hernandia-Verôni

ezomelange'	1 lealix':.'émairShrier

azoMeng.	.	• a	Klievemadaeséeienne:

41tey.		IrintSinS„-:	..	. •	Ar:Ïe154..-0-.Juga
'1.14âireliiiiià

-	.	..	. 
Tsearilyine' -Tandrohci'

. ,

Palis Sandre (n n genç'r	D elbergi a.. s

.

Jazovôle.-

IvianariADOre-

...	,

Manikir.Pa .

Pa'irà.s.

Teendelana.

704mbOana

.Merene	•	Bradhyleene. st+..
Torbtoro

VOlombodiMrons,	Boisaé: rosa non .-Onern:

AndraMens

Msandretà

1.1end.reMenit.

irsinisilameS aber)

ef"17.77:75:

ANAKARAKA

CESALPINISES CORDTLik MADAGASCARIENSIS

Le *Mea Naclagaseariensie est reconnu sans ambiguIté ni confusion dans toute la région occidentale. Il prend parfois le nom de "Karabo" ou de "Madiroala" (région de Diégo-Suarez).

|  | ARBRE SUR PIED |
| --- | --- |

Espèce typiquement occidentale, l'"Anakaraka" se rencontre en dimensions intéressantes depuis l'externe-nord de Vile jugea dans la région de Tuléar. Il atteint les dimensions d'un grand arbre; son feuillage est celui d'une Césalpiniée à feuilles simplement pennées; les folioles sont alternes et présentent de nombrex points translucides. L'écorce est gris--brun, tueuse, de 3 à. 4 cm d'épaisseur,

L'aubier jaune safran à jaune-beige, épais de F3 A 4 cm, est très différencié du bois patrait-- dont la couleur va du marron jaune au brun chocolat.

La section transversale laina* apparaître le parenchyme à -l'oeil nu, sous forme de couches ondulées interrompuee, ,et également disposé

auto« dee vaisseaux. Ceux-ci montrent souvent les dépats jaunes qu'ils

renferment; la grain est grossier, les pores asseye rares,. Une structure étagée apparaît sur les sections tangentielles. Les débits ne présentent pas de figuration particulière àtfeis au contraire un aspect très homogène;

le bois est couramment de droit fil.

UTILISATIONS4P.AD

Les populations sakaleva rangent ce bois au nombre des engonces

"dures" c'est-à-dira utilisées dans la construction des cases traditionnelles et la menuiserie forte. C'est surtout sa réputation de bonne conservation qui lui vaut digue souvent particulièrement recherché. Son comportement honorable vis-à-via des mollusques xylophages le fait apprécier pour les travaux portuaires et la confection de< certaines parties dee boutres et goélettes quia cabotent le long de la tâte-ouest de Madagascar, Les chantiers artisanaux de, construction de ces bateaux qui jaugent €61/ général de 13 à 40 tonneaux =ploient encore des charpentiers formés à l'école de la Marine Nationale, possédant des connaissances =Otiques solides sur les propriétés des différents bois. Ils considèrent l'"Anakaraka" comme résistant aux termites, aux champignons de pourritures et aux tarets. Ils recommandent l'emploi de ce bois surtout pour la confection des bordés et du vaigrage. Les marchée régionaux de Tuléar, Majunga, Antsohihy et Diégo-Suarez offrent cette essence comme bois de construction, d'huisseries et de parquets.

'purin

CARACTERISTIQUES TECHIIQUES

Quatit« phyeiquas et mdeaniquee

Bois tras dur et lourde Retrait moyen a faible. Nervosité moyenne. Point de saturation bas..

Adhérence moyenne.

Visibilité moyenne.

Catégorie supérieure, pour un bois lourd, en résistance à la compression de fil.

Cote de flexion statique moyenne. Elasticité moyenne• a bonne, Résilience faible.

Moise:mes aux.tai,ete.

de 1.r:"Azobau.

Moyenne, Meilleire-qUe cel1e:de

UTILISATIONS RATIONNELLES

L'''Analutralc.a" présente une particularité assez rare,., celle d allier une ritractibilité faible à une très forte dureté accompagnée d'une densité certes élevée mais cependant inférieure a l'unité.

CoteimplarappreOhaMene Pereeede-préconiser a coup :sr son emploi Sn'PerqUeterigietplednna lequel il doit donner-eexcellents rétsultats.,SWaPtitede.aUCIOnage. n'a pas été étudiée spécialement mais il y a-iiali'dePanser:qUe'rlepersageteavant-trous est indispensable..

,;„., Ce bois doit convenir égalemeet pour toutes les menuiseries fortes d'intérienr-etd'extérieer, par exemple portes, fengtres, deyantures de magasins, etc11:.PeUtensei,iitre_ueilisé-dans les ouvrages de génie

civil	mesure	élevées ne sont pas un
trop gros ktbStooloscW4bSoscoguretion et ,de qualités'esthétiques particulières semble l'écarter jointe .â sa duretài; de l'emploi en ameublement,.massif

Facule d'introduction à la Flore forestière de Madagascar (R. Capuron).

Echantillons de bois. Echantillons botaniques. Fiches anatomiques.

Essais physiques et mécaniques sur deux échaetillennages différents.

tk,z1,\

Watt

wydeizerià»

Meiteree

„elfe- ,

of,

Z.F.,e, •

ARBRE SUE PIM

PAEAVALONKAZO

virens - zArrnomum

Sien que d'autres arbres portent le mgme nom malgache qui fait allusion aux épines présentes sur leur tronc et leurs rameaux, le terme de "Fahavalonkazol' s'applique très généralement â diverses espèces de Soeitharyieen dont Zanthoxyium rhoueenotii dans la forgt de l'est et Zeszthoxylunt Teihanimposa dans l'ouest, ce dernier, s'appelant aussi 'IN.onongo".

En dehors du caractère remarquable constitua par les épines rencontrées sur les branches et la tige principale, les uPahavalonizaso" Peuvent se retonnartre à leurs feuilles pennes, alternes, rassemblées plus ou moins vers le sommet des rameaux.

On les rencontre sur les deux versants de l'Ile et c'est surtout dans la forgt occidentale qu'il*atteingent des dimeniiions importantes et des formes très régulières.

'BOIS

L'aubier beige griatre est distinct du bois parfait marron jaune présentant aussi parfois des reflets veratres ou mordorés. La section transversale montre un parenchyme en couches tangentielles étroites en limite d'accroissement. Les pores contiennent des &épata blanchâtres, le grain est grossier.

UTILISATIONS TRADITIONNELLES

Lee eaPéces poussant dans la foret de l'ouest  Split Plus connues et plus /appréciées que celles de la forgt orientale. Les Irahavalonkazon sont assez intensément utilisés dans la construction plusieurs menuiseries des centres urbains de la egte ouest le travaillent couramment, en parti,- culier pour là confection de portes et fengtres. Il entre également dans certains -ateliers de charpente de marine et est encore utilisé en Caisserie.

,	'

CABACTERISTIQUES TECIEINIQUES

Quaiités physiques et mécanique*

Bois tendre et léger. Retrait moyeni

Nervosité moyenne.

Point de saturation normal.

Adhérence moyenne. Pissilité moyenne.

Catégorie supérieure pour un bois léger à la résistance en compression de fil.

Cote de flexion statique forte.

Elasticité moyenne.• Résilience moyenne.

4Waitde tschnologiquos

Collage : très facile.

Clouage : les clous s'enfoncent facilement mais n'ont qu'une

tenue moYenne.

Peinture : sans diffaulté.

UTILISATIONS RATIONNELLES

La lecture des caractéristiques, physiques et mécaniques pourrait laisser croire que les diverses qualifications de moyenne forment au total un bois sans brio. Ce serait souseestimer ces "Fahavalonkazo" car si, leurs qualités ne sont supérieures à la moyenne que dans le domaine des cotes de compression et de flexion, cet avantage est très appréciable en lui-mène et il n'est diminué par aucun défaut dans d'autres domaines : le fait que les propriétés de rétractibilité en particulier soient très acceptables rend finalement ce bois intéressant pour de multiples usages.

·	.	•

En tout premier lieu, la menuiserie y trouvera un bon matériau de travail et de finition faciles. La légèreté alliée aux résistances mécaniques satisfaisantes désigne encore ces bois pour une utilisation importante en charpente classique, clouée et vraisemblablement

lamellée-

collée. Une fabrication de panneaux lattés trouverait dans cette essence la fois de quoi confectionner les lattes intérieures et les faces externes, car des tentatives de déroulage par une firme qui était installée dans un massif de la région de Majunga ont été couronnées de .succès.

Les dimensions des arbres étant également favorables eine, que leurs formes régulières, on peut penser que la fabrication de panneaux contreplaqués soit très possible. Une seule réserve est à faire en ce domaine: elle concerne la difficulté de gatantir un approvisionnement très important, limitant ainsi les projets envisageables à une unité d'assez faible capacité dont la production devrait viser le marché intérieur seul, faute d'atteindre le seuil élevé exigé pour une usine de grande dimension. La localisation des arbres intéressants restant sur le versant occidental, le transport de ces bois vers les centres de consommation des Hauts-Plateaux est pour l'instant problématique; on serait donc amené à prévoir leur transformation dans des centres tels que Majunga ou Antsohiby.

DOCUMENTS

la Flore forestière, de Madagascar

Essai d'introduction

(R. Capuren).

Ecbantillons botaniques.

Coupes anatomiques.

Essais physiques 'et mécaniques sur six échantillonnages différents.

Echantillons de bois.

Fiches anatomiques.

egee2.e.---see.eeezweezzà'"sz,emfaeeemr,ae:eeaw.,:.-::.ceemauve:::?yr:mffz::,er..*gm:::,.:::k,z,	............................................

BAZOMAINTY MAIlPINGO (1)10SPYROS)

Familles Ebénacées.

Identité •: Le genre DiosPyroà dé la famille des Ebénacées comporte plusieurs espèces endémiques à Iftdagascar;.

Les noms verneetilaires lei Plni fréquemment utilisés sont "Bazomainty" (Bois.ècoeur très noir). bampingo (bois à odeur forte).

Arbre sur Pied.

Arbres ou arbustes toujours verts ou, plus rarement à feuillage caduc; se rencontrent la. fois dans le domaine oriental et dans lé domaine Occidental'de Vile sons forme d'eseces'veriéea.

L'écorce est souvent de teinte Claire, grietre, légèrement crevassées, jaune sur sa tranche interne.

Let feUilles sont alternées .ou rarement subopposées.

Les fleura sont dioïques, solitaires au disposées en glumerules en cimes simples.

B o î s. L'aubier très épais chez les jeunes arbres, mais souvent réduit sur les très vieux sujets, assezclair est bien différencié du bois parfait qui est très foncé, devant complètement noir. Le grain est très fine les fibres ondulées et le contre fil sont fréquents. L aepect est en général très homogène.

Utilisations traditionnelles.

Le bois d'ébène est très utilisé en sculpture, bois de couleur noir, se polissant très bien. A cause de sa bonne durabilité naturelle il est utilité en milieu rural pour la construction des cases et essentiellement les pièces en contact avec le sol.

CARACTERISTIMES TECHNIQUES

Qualités physiques et mécaniquée..

Elles ont été étudiées sur des échantillons du nom vernaculaire :

Mempingo et Hezomainty,-

-	Bois très dur et très lourd'

Retrait élevé,

Nervosité élevée

- Point de saturation normal.

HAZOMAINTY

HAZOMALANGA

HERNANDIACEES-HERNANDIA VOYRONI

Cette essence ne donne lieu à aucune confusion pour sa détermination précise jusqu'à l'espèce : une seule difficulté peut se présenter, à propos du second nom vernaculaire rencontré pour désigner l'fiermindia Vôyroni, a savoir "Bazomalany". Il se trouve, en effet, que cette appellation couvre également un certain nombre de bois odorants d'appartenances botaniques très variées (Légumineuses, Rhizophoracées, Placourtiacées, etc.), provenant tous des régions orientales de l'Ile. Mais ce rapprochement n'est que formel et superficiel : il ne crée pas de difficulté réelle car l'espèce végétale Bernandia Voyroni, autant que le bois qu'elle fournit, présentent suffisamment de caractères originaux pour qu'on ne puisse les confondre avec autre chose.

ARBRE SUR PIED

Espèce typiquement occidentale; les feuilles sont entières, à nervation palmée, leur forme générale ressemble è celles des feuilles de peuplier, elles sont caduques.

L'écorce, extérieurement gris-blanchâtre, est épaisse, et jaunâtre à l'intérieur. Les fruits portent deux ailes.

Très exploités, en particulier dans l'ouest de la province de Tuléar et le sud de la province de Majunga, les "Hazomalanga" de gros diamètres se font très rares.

BOIS

L'aubier est bien différencié du bois de coeur..: ce dernier est jaunâtre à brun, â fibre souvent bien droite, à grain grossier et à odeur très aromatique et persistante : cette odeur caractéristique vaut à l' "Hazomalanga" le nom commun à Madagascar de "Faux Camphrier".

UTILISATIONS TRADITIONNELLES

De tous temps 1' "Hazomalanga" a été extrâmement prisé comme bois de 1.,eenuiserie et d'ébénisterie ordinaire, è cause de sa facilité de travail et d'assemblage, et très apprécié pour son excellente tenue aux termites.

La tenacité de son odeur et sa propriété d'éloigner ..tous les insectes le font rechercher pour la confection de malles ou coffres devant contenir des vatements ou des denrées pour lesquelles la rémanence de l'odeur n'est pas un inconvénient. La renommée de l'"Retomalanga" dépasse. les limites de Madagascar, car depuis longtemps on en a exporté vers les Indes et vers la Chine où il était utilisé comme bois de cercueil.

L'industrie du dgroulage trouverait sans doute dans l'"Hazomalanga un matgriau de choix, ralgrg son n'air!, un reu plus prosier nu'il n'est

souhaitable rour cet emploi, les autres caraeteristinues étant fort conve.

nables.

Le gasnillage des arbres de gros diamètres Pour des utilisations de cleuxième ordre est-L7i encore incorratible avec une valorisation éventuelle

rar	dgroulape.

DOCUMENTS

de Madagascar

-

Essai	la rlore Forestière

(R..CaPuron)

FchantillonSbOtaniOiies: „.oupes:anatominues. ChantillonS de bois.,:

Fasais.,physintiés etjrigcanues sur deux gchantillonnapes différents 4"5ar::'le

'Fichea'anatOminueb

L'industrie locale et les besoins de la construction autour des centres urbains, en particulier dans l'ouest de la province de 'Tuléar, ont usé très largement de cette espèce nrovidentielle nui est devenue,rare è cause de cette consommation excessive.

CAPACTERTSTI^UEg TECHNIQUES

rivaiitês 7-,7-Jomec et mrIcanques

7,ois très tendre et très léger.

P	etrait faible,

N	ervosité faible è moyenne. :oint dP saturation normal Adherence forte è, moyenne. Fissilite moyenne .è forte. Catégorie inferieure è moyenne, pour un bois très tendre, en rgsistance

a compression de fia.

Cote de flexion statinue moyenne.

Flasticite forte I moyenne.

Pesilience roYenne.

tec''noiocauei.e

TTsinqge : facile.

Collage : assez facile.

Teinture è l'huile : facile rai, très gros Pores. Tenue des vis de 4 x 30 : 09 1-ilo7s.

Venue des clous : très facile I clouer mais l'adhérence des rointes est faible.

C` on

Résistance aux pourritures assez bonne.

'Résistance aux insectes des bois• secs et aux termites	excellente.

UTTLISAmTO-r PAMPNELLES

Toutes les nualites exigées pour un bon bois de menuiserie se trouvent réunies chez 1"Pazomal-onga", dont ln seule imperfection eventueale Pourrait

xmtrouvee dans sa très faible dureté : il convient loginuement de le réserver Pour la confection rle panneaux de Portes, d'intérieur, de panneaux lattes, de plafonds, et de manière générale pour la menuiserie legère plutôt sue Pour l'emploi en montants de menui;series et d'buisseries.

Il peut étre utilisé en charpente moyennant l'emploi d'enuarissages plus forts oue Pour dés pièces en sapin, mais il Paraît surtout ,lue sa veleur et sa rareté croissante doivent l'écarter .des utilisations les moins nobles en mettre

Profit ses nualités particulières en menuiserie fine. o1 la matière première est valorisée au maximum; il serait particulièrement rationnel de l'utiliser le

nlus	dans la fabriration Fie barmettes d'encadrement, de meulures, de em,
parties visibles dans l'areublerent, en le soutenant par des pièces prises dans un bois plus dur pour les parties exigeant une grande solidité (pieds, angles, etc.).

'En tout état de cause, il faut considérer sue la recherche de ce bois rour la caisserie rePresente un gaspillage fâcheux.

Z 0 14,A	A ?:15

RNAND	S-rBERNANDIA VOYRONI

tlon:)pr 	une seule difficulté peut se présenter,

,propos du second nom vernaculaire rencontré pour désigner l'Hermandia Voyroni, à savoir "Hazoinalany't. 11 se trouve, en effet, QUC cette appellation couvre égalenlent un certain nombre de J,ois odorants d'appartenance botaniques très variées (Légumineuses, Rhizophoracées, F1.aeourtiacées,

ted	rovenanttOui..-

ormel et superficiel . il ne crée pas de difficulté réelle car l'espàce végétale 1ermandia Voyroni, autant que le bois qu'ell Quen't;PréSentent'oeee=ïee4,4,e..à#d[s017.0--...,.s1::.ideixbeip9.4g„._ ne puisse les ••.•confondreavec autre chqse•••••"

E SUR: Z1

spece ypiquement odc dente e	es feuilles sont enti,r7.:s

nervation palmée, leur forme générale	à, ressemble ce es des feuil
e peuplier, elles sont caduques

L'écorce, extérieurement gris -blanchstre, est épaisse et ja

natre	Intérieur. las fruits portent deux ailes.

ras exProites u-ParticUlier dans1 Quest de-,-1.a. province

Tul.esr	le sud de	province 'de biajunga e Ra zomalan s de gros
diamètres se font- trü s rarés

-BOIS

bois	Ill„.-g....e:1;':-. • 4

aubl.ex......Ç4#.E.:UelY'4neelee. '11"1:è.l'e.:;"::4e'éeir .:."

7 erSIStante	.cette:°.......,;::.........-"k..-:64iiheee.

1t. :..':.i.."...:.1i•-.:1..'-':.7::-,.:-L:.6Ï''..4.'.::.:t.'..3.:..cioe:.,.. .r. ::,::.:"P„'„.::,..„........,.,......„.àï..ààsae àe...-,e-é:,..:....:::a	„:-	::..... 	- ---
oete.....,,t.4...,:.........:.,-...,...i......a....014:::::::;::::.......bien

-....:.......:H---:-.....:CaraCteel,S.:ç.....q.,.- .,.... -taut

.....i!.1 eakomalag	le ---

UTILISATIONS TRADIT10

14.,.

De - 9'#...:...'teilee;-	a...ïoalangas..-:,..a.,...:e. .e.:::##éi-iih.,..;41.e....se.,.?P:?,
..„..„.:...ipl...".....$.... ..::.,:-,.4.;é...m.„.é....h..::....e.:-..

menuiserie et t,,'.d'ébénisterie	..Ore.ii:#e.....:„.4.	44ïd.e.:Ye.eé41
de.trâVail:it'd'aggmbi4ge et2tréeaPPréCiéiOirJàOh:ekéèiïenCe2ten4 aux termites

.-

a'-teUatite	.

.-insectes	devani

,

contenir des

l'odeur n'estiï. •un nconvéuient La rerominée de l"liazomalanga" dépasse

les limites de Indes et vers	était:utilise- coule,bois  de.:.cercue

industrie	:dérO-Ulage.:trouVerai't, 'sans	zornalanga .

.	•   	•	• 	•• 	• .	• •	• 	•...

-•.:111..:".pijà,teT'1e,71);' :dé choix, . 	.Sen •  	• 	peur plus .gre•-•

si er...qe il n'est...'

emploisou aitable cour cet, 	, leS.E,utreS •caràçtéri	étant

fOrt. ConVe"-

-••	•	:.	•

Le gaspillage des arbres de gros .diamètréS peur des utilisations

deuxième	là., encore incompatible avec • une valori'sati'on; 'éventuelle

·	.-	- -

par le déroulage

:ES sa2 d'•intreducti on a* la Fibre Fores ti ere de Madagascar'

Çapuron ) .

Echantil.lons botaniques.

Coupes anatumiques

Eehantillens de boi

Ess.ai s, mihysiques et mécaniques sur deux 'é chantillermages différents

,f>

L'indüStri.é locale et leS.besoinb'de la constructibnautotirdes centres

,...--urbains, én particulier:dans l'ouest dé la proVincé de Tuléar, ont. sé.très

largement de,cette espèce:providentielle:qui est devenue rare à cause de cette

Consommation.'excessive.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Qualités phpailues et mécaniques

Bois très tendre et très léger. Retrait faible.

Nervosité 'faible à'moyenne Point de saturation normal? Adhérence forte à moyenne. Fissilité moyenne à forte.

Catégorie inférieure à moyenne, pour un bois très tendre, en résistance

à la compression de fil,

Cote de flexion statique moyenne.

Elasticité forte à moyenne. Résilience moyenne.

Qualités technologiques Usinage : facile«

Collage :.assez facale.

Peinture à l'huile : facile mais très gros pores. Tenue des vis de 1 x 30 : 99 kilogs.

Tenue des clous : très facile à clouer mais l'adhérence des pointes est

faible.

Conservation

Résistance aux pourritures assez bonne.

Résistance aux insectes des bois secs et aux termites : excellente.

UTILISATIONS RATIONNELLES-

Toutes les qualités exigées pour un bon bois de menuiserie se trouvent réunies chez l'"Hazomalanga", dont la seule imperfection eventuelle pourrait être xmtrouvée dans sa très faible dureté : il convient logiquement de le ré

server pour la confection de panneaux de portes, d'intérieur, de panneaux lat

tés, de plafonds, et de manière génb"rale pour la menuiserie légère plutât que

pour l'emploi en montants de menuiseries et d'huisseries,

Il peut être utilisé en charpente moyennant l'emploi d'équarissages plus forts que pour des pièces en sapin, mais il .parait surtout que sa veleur et sa rareté croissante doivent l'écarter des utilisatiàns les moins nobles en mettre à profit ses qualités particulières en menuiserie fine, Où 'la matière première est valorisée au maximum; il serait particulièrement rationnel de l'utiliser le plus possible dans la fabrimation de baguettes d'encadrement, de moulures, de lm

parties visibles dans l'ameublement, en le soutenant par des pièces prises

dans un bois plus dur pour les parties exigeant une grande solidité (pieds

angles, etc.).

En tout état de cause, il faut considérer que la'recherche de ce bois

pour la 'caisserie représente un gaspillage fâcheux.

HAZOMALAUGA

IDENTITÉ

HERNANDIACEES-HERNANDIA VOYRONI

Cette essence ne donne lieu à aucune confusion pour sa détermination précise jusqu'à l'espèce ; une seule difficulté peut se présenter, à propos du second nom vernaculaire rencontré pour désigner l'Hermandia Voyroni, à savoir "Hazomalany". Il se trouve, en effet, que cette appellation couvre également un certain nombre de bois odorants d'appartenances botaniques très variées (Légumineuses, Rhizophoracées, Flacourtiacées, etc,), provenant tous des régions orientales de l'Ile. Mais ce rapprochement n'est que formel et superficiel : il ne crée pas de difficulté réelle car l'espèce végétale Hermandia Voyroni, autant que le bois qu'elle fournit, présentent suffisamment de caractères originaux pour qu'on ne puisse les confondre avec autre chose.

ARBRE SUR PIED

Espèce typiquement occidentale ;.les feuilles sont entières, à nervation palmée, leur forme générale ressemble à celles des feuilles de peuplier, elles sont caduques.

L'écorce, extérieurement gris-blanchâtre, est épaisse, et jaunâtre à l'intérieur. Les fruits portent deux ailes.

Très exploités, en particulier dans l'ouest de la province de Tuléar et le sud de la province de Majunga, les "Hazomalanga" de gros diamètres se font très rares.

BOIS

L'aubier est bien différencié du bois de coeur : ce dernier est jaunâtre à brun, à fibre souvent bien droite, à grain grossier et à odeur très aromatique et persistante : cette odeur caractéristique vaut à l'"Hazomalanga" le nom commun à Madagascar de "Faux Camphrier".

UTILISATIONS TRADITIONNELLE

De tous temps l'"Hazomalanga" a été extrememeni prisé comme bois de menuiserie et d'ébénisterie ordinaire, à cause de sa facilité de travail et d'assemblage, et très apprécié pour son excellence tenue aux termites,

La tenacité de son odeur et sa propriété d'éligner tous les insectes le font rechercher pour la confection de malles ou coffres devant contenir des yétements ou des denrées pour lesquelles la rémanence de l'odeur n'est pas un inconvénient. La renommée de l'"Hazomalanga" dépasse les limites de Madagascar, car depuis longtemps on en a exporté vers les Indes et vers la Chine où il était utilisé comme bois de cercueil.

L'industrie locale et les besoins de la construction autour des centres urbains, en particulier dans l'ouest de la province de Tuléar, ont usé très largement de cette espèce providentielle qui est devenue rare à cause de cette consommation excessive.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

9u.q;ies,p4S.44e0;emOceySques

Bois très tendre et très léger. Retrait faible.

Nervosité faible à moyenne. Point de saturation normal. Adhérencelerte à Moyenne.

Pigisilité:moyenne â4orte.

Catégorie inférieure à moyenne, pour un bois très tendre, en lacompression de fil.

Cotede flexion étatique moyenne.

Elasticité,forte à moyenne.

Résijienç.e reYgnne.

Quaites technoiogiques

Usinage : facile.

Collage z assez facile.

Peinture à l'huile : facile mais très gros pores.

Tenue des vis de 4 x 30 z 99 Kilogs.

Tenue des clous z très facile à clouer mais l'adhérence des

pointes est faible.

Conser=vation

Résistance aux pourritures assez bonne.

Résistance aux insectes des bois secs et aux tetmitee z excellente.

UTILISATIONS RATIONNELLES

Toutes les qualités exigées pour un bon bois de menuiserie se trouvent réunies chez l'"Hazomalanga", dont la seule imperfection éventuelle pourrait être trouvée dans sa très faible dureté z il convient logiquement de le réserver pour la confection de panneaux de portes, d'intérieur de panneaux lattés, de plafonds, et de manière générale pour la menuiserie légère plutat que pour l'emploi en montants de menuiseries et d'huisseries.

Il peut être utilisé en charpente moyennant l'emploi d'équarrissages plus forts que pour des pièces en sapin, mais il parait surtout que sa valeur et sa rareté croissante doivent l'écarter des utilisations les moins nobles et mettre à profit ses qualités particulières en menuiserie fine, où la matière première est valorisée au maximum; il serait particulièrement rationnel de l'utiliser le plus possible dans la fabrication de baguettes d'encadrement, de moulures, de parties visibles dans l'ameublement, en le soutenant par des pièces prises dans un bois plus dur pour les parties exigeant une grande solidité (pieds, angles, etc.)

pagn tout état de cause, il faut considérer que la recherche de ce boisirla caisserie représente un gaspillage fâcheux.

L'industrie du déroulage trouverait sans doute dans l'Hasomalange un matériau de choix, malgré son grain, un peu plusigrossier qu'il n'est souhaitable pour cet emploi, les autres caractéristiques étant fort convenables.

Le gaspillage des arbres de gros diamètres pour des utilisations de deuxième ordre est là encore incompatible avec une valorisation éventuelle par le déroulage.

DOCUMENTS

-Essai d'introduction à. la Flore Forestière de Madagascar

Capuren);

Echantillons botaniques.

Coupés anatOmiquea.

Echantillons de boià.

Essais physiques et mécaniques sur deux échantillonnages

:-.différetutépar le

Fiches anatomiques

.r. ' cicseur	:

les slintlteii

HAZ014	N- G

IDENTITÉ

HERNANDIACEES-HERNANDIA VOYRONI

Cette essence ne donne lieu à aucune confusion pour sa détenu. nation? précise,jusqu'à Vespèce ; une seule difficulté peut se présenter à Propos du second nom vernaculaire rencontré pour désigner l'Hermandia

Voyroni, à savoir "Hazomalany". Il se trouve, en effet, que cette appelletiou couvre également un certain nombre de bois odorants 'd'appartenances botaniques très variées (Légumineuses, Rhisophoracées FlacOurtiacées etc.), provenant tous ,des régions orientales de l'Ile. Mais-ce rapproche ment n'est  que formel et superficiel .:il ne crée pas 4e difficulté,

réelle car l espece végétale Eermandia Vcyroni, autant que le bois qu elle fonrniir •'présentent suffisamment de caractères originaux pour qu'on ne Puisse les confondre avec autre chose.

ARBRE SUR PIED

Espèce typiquement occidentale , les feuilles sont entières, nervation palmée leur forme générale ressemble à celles des feuilles de peuplier, elles sont caduques

e

eçorce.,.extérieureMent.SriS7blaUchgtreie épaisse nâtre.:-.-àl intérieur. bes,fruita-Portent'deUXYaileà:

.	_	.

TrèS.expIoités.,-enparticUlier'dans1'ouest de:la::province4e. luteerHetqestedeY:laPrOY4leedeqqalunga,. lesY!RaSOmalangedegrns ;

diamètres,-Se.,fOntrèé.:reares...:	-	-

:-.

BOIS

L aubier est bleu differencie du bols de coeur ce dernier

est jaunatre à brun, à fibre souvent bien droite, à grain grossier et à

odeur très aromatique et persistante : cette odeur caractéristique vaut

1 Razsmalanga" le nom commun 'à Madagascar de "Eaux Camphrier"

-UTILISATIONa-TRADITIONNELLES.

De tous temps 1"Hazomalangal a été extrgmement Prise comme

bois de menuiserie et d'ebénisterie ordinaire à cause._ de sa facilité

de travail et d'assemblage, et très apprécié pour son excellence tenue

aux termites.

e_desop.odeur.-.et.ssa...prOprieté dtekigner,tQue-le

,	-

,inseCtes....le..fOnt-reshercher-:Pcdr,.laconfeCtiOUHde..MelleSUileOgredfdeVant- contenir`. des VgteMente ou.dee-denréeSPoir IeSqUelleelarémenenCe-de l!Pdeur:nieat:PaaUn.ineonvénienr...tarenoMmée de 1"11asomalangadéPa.

see

leelimitea...de.:Madagaadarear.,-..dePUialônitempaOherveekpbrtUVerelea.

Indeee VerS	oeréueil..

L'industrie locale et les besoins'de la construction autour des centres urbains, en particulier dans l'ouest de la province de Tuléar, ont usé très largement de cette espèce providentielle qui est devenue rare a cause de cette consommation excessive.

;:CARACTERISMIQUE8 TFCHNIZRES'

ualità8 phygiques et meoaniques

ie très tendre et très léger.

Retrait faible.

Nervosité faible à moyenne

Point de saturation normal,

Adhérence forte à moyenne.

Fissilité moyenne à forte.

Catégorie inferieure à moyenne, pour un'bois très tendre, en résistance

à la comrression de fil.

Cote de flexion statioue moyenne.

Elasticité forte à moyenne.

Résilienre moyenne.

Qualités technologiques

Usinage : facile.

Collage : assez facile.

Peinture .à l'huile : facile mais très gros pores.

Tenue des vis de 4 x 30': 99 kilogs.

Tenue des clous : très facile à clouer mais l'adhérence des pointes est

faible.

Conservation

Résistance aux pourritures assez bonne.-

'Résistance aux insectes des bois secs et aux termites excellente.

UTILISATIONS RATION7LLES

Toutes les qualités exigées pour un bon bois de menuiserie se trouvent réunies chez l'"Nazomalanga", dont la seule imperfection eventuelle pourrait être retrouvée dans sa très faible dureté : il convient logiquement de le réserver, pour la confection de panneaux de portes, d'intérieur, de panneaux lattés, de plafonds? et de manière générale pour la menuiserie légère plutôt que pour l'emploi en montants de menuiseries_et d'huisseries.,

Il peut âtre utilisé en charpente moyennant l'emploi d'écuarissages plus forts que pour deè pièces en sapin, mais il parait surtout que sa veleur et sa rareté croissante doivent l'écarter des utilisations les moins nobles en mettre à profit ses qualités particulières en menuiserie fine, où la matière première est valorisée au maximum; il• serait particulièrement rationnel de l'utiliser le plus possible dans la fabrixation de baguettes d'encadrement, de moulures, de ma 'parties visibles dans l'ameublement, eh le soutenant par des pièces prises dans un bois plus dur pour les parties exigeant une grande solidité (pieds,

anrles, etc.).	r.

En tout état de cause, il faut, considérer que la recherche de ce bois pour la caisserie représente un gaspillage fâcheux.

L'industrie du déroulage trouverait sans doute dans l'"Hazoralanga" un matériau de choix, malgrg son grain, un peu plus grcAsier qu'il n'est souhaitable pour cet emploi, les autres caractéristicues étant fort convenables.

Le gaspillage des arbres de gros diamètres pour des utilisations de deuxiàme ordre est là encore incorpatible avec une valorisation éventuelle par le déroulage.

/	DOCUMENTS.

| Essai d'introduction.à la Flore Forestière (B. Capuron), Echantillong botaniklues. Coupes anatomiques. Fchantillôns de bois.• | de Madagascar |
| --- | --- |

Essais physiqués'et m6can5ques sur deux éàhantillonnages différents par le C.T.F.T..

Fiches anatoriilues

|  | HAZOMESA |
| --- | --- |

Identié. Le genre khaya de la famille des Méliacées est représenté

à Madagascar par une espèce endémique qui est le Khaya Madagasca-

rbnsis.

Son appelation ou nom vernaculaire uHazamenan(ois rouge) vient de la couleur de son bois d'un rouge clair- violacé virant eu brun rouge au contact de l'air, le confond â d'autres arbres ayant des bois rouges mais botaniquement très éloignés les uns des autres.

Arbre ;sur pied.

Le Khaya madagascanensis, espèce localisée dans la plaine d'Ambilobe est un très bel arbre à fût très droit pouvant atteindre.: 25 à

30 métres de haut et de tronc de 0m,50 .â plus de i.mètre de diamètre.

L écorce est de teinte claire grisâtre, lisse.

Les feuilles sont composées paripennées, les, fleurs sont en panicules.

Bois.	Le bois du Khaya Madagascariensis rouge clair violacé à l'abattage

et au sciage frais vire au brun rouge au contact de l'air et garde cette couleur tout le long de la durée de vie de son utilisation.

La couleur du bois est plus clair sur les sujets jeunes que sur les vieux sujets.

L'aubier est indistinct du bois parfait.; Le grain est fin.

Utilisations traditionnelles.

Le Khaya Madagascar enis pas très fréquent même dans son aire naturelle n'est pas beaucoup utilisé, d'autant plus que la réglementation forestière à Madagascar interdit l'exploitation de cette espèce qu'on essaye de sauvegarder.

Le bois de Khaya mort sur pied est employé en menuiserie et pour la confection de pirogue.

Caractéristiques techniques.

Qualités physiques et mécaniques

-	Bois mi-dur et mi-lourd

Retrait moyen"

Nervosité moyenne

Point de saturation bas

Fissilité faible

Catégorie normale pour un bois léger è la résistance en compression de fil

-	Cote de flexion statique moyenne

-	Elasticité bonne

-	Résilience faible 2e.“-eititALehiL°15211.--(111eA

- Usinage et finition : très facile donnant un très beau poli.

-	Collage : très facile

Tenue des clou et vis : très facile et bonne tenue.

Conservation

Le Khaya e une assez bonne durabilité naturelle.

Utilisations rationnelles

Le KhayaNadagascariensis a toutes les qualités requises pour le tranchage. C'est un bois noble et les feuilles de placage ont leur utilisation qui le valorise le plus. (Il se peut qu'elles seraient moins prisées que les feuilles de placage de Khaya d'Afrique à cause de leurs veines moins accentuées.

Ses qualités technologiques le destinent égalementâ l'ébenisterie.

IP?NTITg.

tEektetieÉÉ éiàiPINIEES AFZELIA

'à•

Aucune aMbiguité ne trouble-l'identification•de cette essence, dont la détermination boten4lue'aesgrei,Uneertsin polymorphisme des conduitfeuilles, qui peuvent avoir des dimensions assez 4iUrentes,

distinguer	h petites feuilles et-des-lentsy" a
grandesfenilliS, male. il:s'agit de la mime -espèce botanique..:•

·	•

liesomSJIMm4e44#0e.e.iiconuepeuprès'ciieueetiement

Sont :"Ientse et ""Hintsina",,	cote orientale, '"TpateraVine" dans le

Sambirano et "Harondrato dansle'Sud-Est.

ARBRE .:SUR.IE;

Le "Hintsy" est une essence caractéristique des forfts de très basse altitude du domaine oriental et du Sambirano.

son,eet 1.,eeliouvegt-lkeer14.1u vee.s,.trçadumètres de ,beitenr.-

La faveur dont cetteessence:::etoujours ,bénéfitié a'amené une certaine raréfaction .dee.hilles.:de grossee.:dimensions-à.dpreximité des ,Centres de ConeOmMation..

,I.!écorcé	grisâtre,à brune ;selon :11:age leaHfeuillee ;caduques

composées (2-), 4rà-foliples,. àHiimba,aergettique..,Les. fruitieen gousses

·	_

sont EiOuvent de grandes dimensions

n rencontre freçuemineut sur le tronc et les grosses branches des e4crox.esancesy;cylindriques, .4ppelées7R(*eribintsy" atteignant l'écorce seulement ailes attirent lés fourmis.

Le coeur et l'aubier (4 à 5 cm d'épaisseur) sont différenciant, le bois parfait est jaune orangé à brun rougeâtre, plus ou moins clair, avec des reflets. dorés, il rougit en vieillissant. Les utilisateurs distinguent les échantillons à bois foncé et plus dur, nommés "Kovika", des échantillons à bois clair moine dense, nommés "Bariatra".

Le "Hari tr " donne un bois jaune'	clair, assez tendre, à fibres

bien droites, facile à travailler et poussant de préférence dans les alluvions et dans les forets denses où il est abrité, alors que le "Kovike" produit un bois, plus foncé, plPe 414r, à fibres enchevêtrées, plus difficile à scier et à travailler que le ulgariatra"; il pousse eu général dans les clairières ou en lisièreî ou dans les forets câtières dégradées et claires.

|  | · ..-.-.' Ces 'deux:variétés à:Minent dues uniqueMintaim-conditions de croissaneeitatle.eia‘,arbre'Peut'préSeeter une moitié "Bariatra" du cati abrite., tet rinitre."KOVike" chi-cate.foUetteper le vent. |
| --- | --- |

dépôts de CO4leur'briinei 'jauni:

Le bois de "Hintsy" porte perfois, tmproprement d'ailleurs, le nom de "Gaiac" ou encore de "Teck de Madagascar".

UTILISATIONS TRADITIONNELLES

Le "Hintsy" est depuis très longtemps un des bois les plus recherchés des forets de la côte orientale s on l'emploie aussi bien en charpente qu'en menuiserie, qu'en ébénisterie, qu'en parqueterie, qu'en traverses' da chemin, de fer, qu'en pilots, poteaux, etc.

En construction navale, le "Hintsy" n'est pas spécialement recherché, car il éclate sous les clouages rapprochés, plus que le "Lalona" par exemple, tout au moins dans les-bordés de navires. On l'utilise cependant parfois pour confectionner les grosses pièces telles que les quilles, bien qu'en général le palissandre lui soit préféré.

La durabilité du "Hintsy" en milieu humide le fait rechercher pour les emplois d'extérieur où il. résiste effectivement très "bien, mais son comportement en eaux saumâtres en présence des tarets n'est pas meilleur que celui d'autres bois durs exempts de silice, et la durée de' service des pilets de ponts en "Rintse à proximité des 'embouchures de,fleuves, sur la,é6te Est, ne 'dépasse guère trois ans.

Il est utilisé pour la fabrication des pirogues, des cercueils betsimisaraka; on an;fait également d'excellents bardeaux pour toitures.

Lee ME4trotre	rKitroveto" sont des bois ayant poussé

en site rocaille:à.

On,,trouve.fréquemment-deadépSts;de

couleur jauneateufte ebrune,Ydans las fentes du coeur.

-.LegraWeSegrossier, très généralement de droit fil, les traces des vaisseaux apparaissent eu clair et contiennent souvent des

Qualités phpiiesé • et mécanique

Bois dur et lourd.

Retrait faible.

Nervosité moyenne â faible.

Point de saturation moyen.

Adhérence• moyenne.

Eissilité moyenne à forte.

CARACTERISTIQUESTECBNIQUES

Catégorie supérieure à moyenne, pour un bois

tance à la compression de fil.

Cote de flexion statique moyenne A forte. Elasticité moyenne à forte.

Résilience faible.

sur en faire des babillages d'inté-

Remarque : Les rétractibilités linéaires tangentielle et radiale sont assez peu différentes, ce qui correspond à de faibles déformations au séchage.

Qualités technologiques:

usinage bOis.'ditïr légère-Ment abrasif; finit:à:In bonne. Co] lage 'assez- difficle à la caséine.

facile.

-Tenue" des -vis de -X '30—‘::Z82 glOgs; risques de

lenùé des, clous, diffidile;:à clouer, risque' de fentOs maie les clous tiennent bien..

Conservation

Le bois de "Rintay"est très.résistant aux pourritnres, aux insectes' xylophages et aux:terMites.

Bois étrangers comparables

Doussie Afzelia Pachyloba (Afrique).

Lingue —	ericana

Deng Aetelia Coohinchinensis.

elerbau — Différents .1tsia Asiatiques.

UTILISATIONS RATIONNELLES

Le "Hintsy" convient bien pour la construction de charpentes exposées aux intempéries, les colonnes, pilotis, etc.; c'est aussi un excellent bois de menuiserie intérieure et extérieure, grâce à ses qualités de stabilité du point de vue du retrait.

Il est recommandé pour les menuiseries de luxe, huisseries, fenêtres coulissantes de grandes dimensions, portes extérieures, escaliers, devantures de magasins, etd.

C'est aussi un excellent bois à parquets, ne jouant pas, très résistant à l'usure.

Il est trop dur et cassant rieur (moulures, baguettes ete,),

•

L'ameublement peut Utiliser le'"Rintsy" en malieif, Sen aspect esthétique est apprécii,,maisàoetranthage semble deveirStre.,difficile cause de sa dureté et exigerait un étuvage assez long,

Le bois de "Rintsy" présente une particularité importante à connattre, il peut déteindre au contact de l'eau et tacher ce qui le toue:é lè bois demande à âtre'Yiâigneusement ciré ou. verni. Certaines lessives appliquées sur le bois non verni le teignent en vert.

Dans d'autres régions du monde, des bois botaniqueent très

ü	oisins et teendlOgiquement•très sembleiblés sont connus pour leur: résistance aux attaques des agents chimiques et récherchs'pour là fabrication

d	e cuves apécisieii Out eindustrie.

DOCUMENTS

Essai d'introduction à la Flore Forestière de Madagascar

(R. C*Furon). Echantillons botaniques. Coupes anatomiques. Echantillons de bo is.

Essais physiques et mécaniques	échantillonnages
différents.Par le C.T.F.T.

Fiel" anatomiques C.T.F.T.

Fiches d'analyse chimique C.T.F.T. Fiche botanique et forestière (Bois et Forats des Tropiques, re 18-19, p. 139).

Note sur le "Hintsy" ar Kiener (Bois et Poeta des Tropiques, n' 38, p. 36).

Information technique C.T.F.T.,

LALONA

CUNONIACEES WEINHANNIA

IDENTITE

Encore rencontrées soue le nom de "Rerehitsika" (Betsimisaraka) et quelquefois de "Hazomena", on dénombre plus de quinze• espaces de

Wainmannia dont la distinction est partciulièrement difficile et hasar-

deuse.

La difficulté de classement systématique dans ce genre botanique n'est pas spéciale aux espaces malgaches mais tout à fait générale (Amérique).

Le bois des différentes espèces paraissent se ressembler suffisamment pour en faire un groupe du point de vue technologique.

|  | ARBRE- SUR .PIED |
| --- | --- |

Essence du domaine oriental, le %alerta" se rencontre très fréquemment comme occupateur des zones déboisées, à la lisière des massifs ou après le passage de l'agriculture itinérante sur "tavy". Les jeunes sujets ont les feuilles imparipennées opposées et souvent roügeétres, les folioles ayant les bords dentés.

Il faut signaler que la forme des feuilles varie beaucoup, suivant llIge du sujet ou sur un marne arbre, suivant la hauteur où on les observe.

Les fleure de "Lalona" attirent particulièrement les abeilles.

BOIS

L'aubier n'est pas différencié du bois parfait, la couleur de l'ensemble étant rouge-brun. L'aspect est très homogène et le grain très fin.

Une pourriture alvéolaire dessinant un meuebetage blanc sur les pièces qui en sont atteintes est assez courante chez le "Ieleneu pour contribizer è sa reconnaissance.

Cette altération se manifeste surtout sur la partie centrale des plus vieux arbres et apparatt a l'abattage. Par ailleure, lee pièces, exemptes de cette altération au moment de la mise en oeuvre ont ensuite une très bonne conservation.

UTILISATIONS TRADITIONNELLES

Les "Lalona" feurniesent un bois fort alerécié pour la oenstrantion des habitations, des ponts, et pour la confection de traveraesde chemins de fer.

JicauSe de la conjonction de Ses,bontes qualités, mécaniques ét-deei dUtabilitUnaristetleutilisateurs considèrent les "Latone", tout au moins certaines espèces de Weinmannia, comme figurant parmi leo meilleurs bois malgaches

Cet intérft a été signalé dès les premiers inventaires et on

soulignait aloWen	e `temps -les 'possibilités: de :sylviculture.,.prometteuses,
duee''11-WfaCUltéAerejeter Weette essence et à son abondance.

Éé-"Latoniefenrnit'égalementAes pièces4eivaleur Pour constituer IeS berdée-d'émbereatiens

CARACURISTIQUES MIMIQUES

QUalités physiques et mécaniques

lais mi dur,. 4, dur et Plir4me4- 4 1-Purd. Retrait .MOYeA

Nervosité moYenne.

Pelhede'eaturation,Uormat a élevé. Ad4renceM0Yenne.

moyenne.

Catégorise tete-rie:ré potie.nn bois mi-lourd, , résistance lâtoiveission

Cetesdellegion,statiqUeforte à moyenne.

EïastIcitàbanne à. moyenne.

Résilience faible.

Qualités technologiques

Usinage : assez facile.

Colkge : médiocre.

Peeture à l'huile : facile.

Clouage : facile, bonne tenue des clous.

COnaervation

Connu pour sa bonne résistance aux pourritures, le bois de "lialona" résiste également très bien aux attaques des termites et des insectes de bois sec. Il est par ailleurs réfractaire “.'imPeetation profonde. Sous, pression.

UTILISATIONS RATIONNELLES

Li constructien.decharpentés fortes ou ordinaires peut: s'adresser au "LalOna" qui réunit d'excellentes qualités, mine pour :.10 cas oe le bois doit 8tre employé Pans erre totalement à l'abri des intempéries.

Lorsque pour la fabrication des différentes piècesentrent dans, , les ponts en bois, il nleet:pee:Possible de prévoir un traitement efficace de, protection contre les pourritures, le "Latone" donnera des résultats appréciables employé brut.

Il fera aussi un bon bois de menuiserie intérieure et extérieure s'il est mis en oeuvre après un bon séchage.

Quoiqu'un peu foncé et sans esthétique particulière, il peut faire de bons parquets.

L'utilisation du "Lelona" dans les emploie d'habillage est à déconseiller â cause de se dureté.

Comme le signalaient les premiers observateurs, le "Leone" peut avoir les emplois du chan*, mis a part son aspect différentet sa résistance au choc moins bonne.

DOCUMENTS

Flore de Madagascar et des Comores (Professeur Humbert).

gssai d'introduction à la Flore Forestière de Madagascar (11.,Capuron).

Echantillons betaniques. Echantillons de bois:

Essais physiques et mécaniques sur deux ehantillonnages différents bar le .C. F.T.

Fiches anatomiques C	T.

|  |  |  | IDENTITE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPOSÉES CBYLAENA |  |  |

Le genre Bincheaana, de la famille des CerPoPées comporte, , plusieurs espèces endémiques à Madagascar et aux Comeree, dont' lis PrinÇiPolce sont »eacheae-a Ramifia= et ses variétés, et J4racheasna

Morand	Vernorzia ldermia).

Las noms vernaculaires les plus fréquemment utilisés sont "Hasotokana" (allacheaana Bdmillora), "Merana" (Brachy-Zaena &mana) sur tee Hauts-Plateaux' 9bloraMPame lona" (Beaaheaena Maranta dans le pays betsimieerelce et 9M'Oou" (une variété de Beacheaana Ramileora) aux Comores.

....	r..

ARBRE SUR PIED

'Arbe de ni nue grandeur., le !!Meran0 ae.r.encon.....k la

fois dans le dàleihe.CtietItel-et:'dans-le domaine occidental del'Ile,'  .

sous forme.daePeOeeOu'4à races - Variées, mais il est surtout exploite: dans l'Est:.

tiré-Corée est mince, extérieurement fendillée et de teinte jeueette0.,bree7.surs a tranche interne.

Lee feuilles sont simples alternes . souvent tomenteuses à la

face inférieUre: L'arbre pet: dio!que, c'est-à-dire que	fleurs femelles
sont portées par des pieds différents; dés fleurs sigles- Elles sont jaunes et très petites.

L'aubier, assez creir.9 !Pais de4'à 6 éentimetres, est distinct du bois : celui-ci a des reflets Virditres à l'état frais, fonçant en vieillis sant à l'air.'

Le grain ést fin et le bois est homogène; une ondulation des

·	fibres et ue,contrir-fil, assez fréquente donnent .alorsun aâpect rubene sur 'saille. La structure finement étagée apparart quelquefois à l'oeil nu.

'UTILISATIONS TRADITIONNELLES

La durabilité naturelle de 'Merana" est mise à profit par son

utilisation comme bois a traverses. de cheimin, de, fer,e .ras.1gré	inconvénients
pour le façonnage -de se #ande dureté et le médiocrité da sa résistance au fendage.

Les artisans le recherchent pour la confection de moyeux de charrettes. Pour cet usage, ils pratiquent un trempage très prolongé (de l'ordre de un an) dans l'eau avant la finition et la mise en service des pièces.

On emploie également le "blerana" en pilots de ponts, piliers de cases, pilons è riz, manches d'outils.

CARACTERISTIMES-TECHNIWES

eiai%tde 'physiques ét' mécetniquési

Elles ont été étudiées sur des échantillons de l'espèce "Ramiflora" seulement.

Bois très dur et très

Retrait élevé.	-
Nervosité élevée, Point de saturation normal. Adhérence faible.

Fissilité forte.

Catégorie supérieure, polir un bois très lourd, en résistance à 'la compression de fil.:

'Cote de flexion statique moyenle.

·	Blatticité mbyenne. Résilience moyenne.

Quaiiés téchnOlogiqueé

'HUsinagef.ï'aséei:difikile'âuàe'de là- grande dureté. neCeWàitant'de fortes puissances.

Le contre-fil est gérant pour le rabotage et nécessite _l'utilisation .4un portel-outil.4 angle d'attaque .faible.

leiniasage': facilat'lebois prenant pae;pon4age un très beau pâli et:ponvent.iitie:Cirée'vetesage.peut:sefaire sanO bOlîchépkikage.

Collage : assez difficile.

Peinture-"Osez difficile, net accrochepassur  le bois ,Vis-:'allis nécessitent des avant-troua bien calibrés, mais tien-

.

nent bien, une fois en place.

Clous difficiles à enfoncer et fendent le bois'. Comervation,

Le »Merana" a une excellente durabilité naturelle, résistant bien è la fois aux' attequea.• des Champignons et à celles des insectes xylophages, ainsi qesug termites. Aucun traitement ne semble susceptible d'améliorer «se-entés naturelles car le vois est réfractaire a l'imprégnation mémo sous pression.

L'aubier est beaucoup moins durable que le bois de coeur.

Bêchage

Le temps de ressuyage nécessaire pour amener des débits de 25 mm d'épaisseur à une humidité de 30Z en piles aérées est de l'ordre de 4 mois en climat humide.

UTILISATIONS RATIONNELLES

Trop dense pour fournir des pièces de charpentes, trop dur

Pour donner des menuiseries courantes, le bois de "merana" peut être

employé dans des pièces travaillant en compreaion (piliers, échafaudages

lourds, etc.).

La tournerie, le modelage, la sculpture peuvent utiliser le

"Merana" qui présente les qualités convenanbles de grain, d'homogénéité;

mais certaines difficultés existent cependant, du fait de la valeur élevée du retrait et de la nervosité ainsi que de la médiotrité de la résistance au fendage. Ces derniers inconvénients contrecarrent de la mese manière les usages en poulies, engrenages, galets, billes, que la forte dureté

suggère.

La confection de traverses de chemin de fer en Iterana" ne

peut se concevoir que sous forme de traverses "blanches", c'est-à-dire non impregnees, mais en pis aller car la technique recherche maintenant les essences midres et imprégnables de preference aux essences dures ou très

.

dures.

La-.4estinaticnle PLIS logique semble sans, conteste pour ce

:h44.87 es- usageieeriPilOtis, beie'de travaux' hydrauliques,pilets de

pente atc.-Sa srende,dureté.eat Un bon atout pour que césrpilots résistent memeau]etaretà maia:l.ahsence de silice dama le bois. limite probablement

cette résistance qui n elj4.1.6 été étudiée systématiquement.

'la. faible valeur .de la cote dynamique qui clasSe le":"Merana"

dans lacatégorie,dea.boiu"cassants" au choc l'écarte en.PrinciPe. des.

eMpIoie:;mbbilesedearticulier de la charronnerie confection ,:de manches

d'outils, etc.,. bien que iapratieue s'en satisfasse&Prebablement:à-défaut

d'espèce réunissant tous les fecteurs'favorables&

Malgré sa grande dureté, le "Merano" ne semble pas indiqué

çomme essence 41,arçaiéti à. cause de son grand retrait et-de son aspect

peu adapté è.c4Wemploi (eouleufsurtout).

Flore de Madagascar et des Comores (PROFESSEUR uumem).

Essai d'introduction à la Flore Forestière de Madagascar

(R. Capuron).

Echantillons botaniques* Coupes anatomiques. Echantillons de bois.

Essais physiques et mécaniques sur trois échantillonnages

différents par le C.T.F.T.

Fiches anatomiques C.T.F.T.

Fiches d'analyse chimique C.T.F.T.

Fiche botanique et forestière (Bois et Forêts .des Tropiques, e10).

TOROTORO"

Identité. Le. genre: Glutede..-lafamille des anacardiaéées comporte une

espèce-endémique- â Madagascar quiest le Glute tour tour:(ou turtur) son-airede répartition se trouve entre Maromandia et le massif d'Ambre.

Arbre sur pied. Arbre à feuilles alternes, petiolées et simples, à suc résineux et corrosif, le,gluta tourtour est un bel arbre à port de manguier à feuilles persistantes, atteignant 20-25 mètres de haut, tronc de 0m,40 à 0m,50 de diamètre et à écorce noirâtre. Fleurs hermaphrodites.

8 o i s., Le bois est d'un jaune-orange très brillant.-L'aubier est difficilement distinguable du bois parfait, le grain est assez fin _ et les fibres sont droites.

Utilisations traditionnelles.

Le bois, de tourtour, facile à travailler malgré son suc résineux corrosif, très beau, de couleur très originale d'un jaune orange vif est utilisé pour la menuiserie.

Caractéristiques techniques.

Qualités physiques et mécaniques

-	Bois tendre et léger -. Retrait Unie

Nervosité moyenne

Point de saturation normal
- Pissilité faible à moyenne

Catégorie inférieure; pour un bois léger, à la résistance en compression de fil

Cote de flexion statique moyenne

Elasticité moyenne

Résilience faible.

Qualités technologiques

-	Usinage et finition : faciles

-	Clouage très facile mais l'adhérence des clous est moyenne

Collage facile

Peinture â l'huile facile.

Conservation

Le tourtour a une durabilité naturelle moyenne. Les essais. de traitement par trempage ont dénoté une très benne aptitudè à lUmprégnation.

Utilisations rationnelles..

Le gluta tourtour e les propriétés d'un bon bois de déroulage peut donner des feuilles de déroulage d'un jaune-orange tes brillant utilisées pour le parement des panneaux - contre-plaqués pour usage décoratifs.

Il peut être également employé en éhenisterie, en menuiserie ordinaire, plafonds et habillages intérieurs.

TOROTORO

PALISSASDRES

IDENTITE

LEGUMINEUSES PAPILIONACEES - DALBERGIA

La systématique des Dalbergia est lOin d'être éclaircie et un grand hombre d'espèces sont représentées à Madagasnr.

Dans les forts de l'Ouest, il existe une grande diversité de palissandres qui portent le plus souvent le nom vernaculaire de "Manary", assorti de qualificatifs précisant la couleur du bois parfait (Manary Mena, Manary Fotsy, Manary Mavo). Certains palissandres s'appellent aussi "Tsiandalana".• e

Sur le versant oriental de l'Ile, dans les massifs forestiers d'altitude, dans les restes de foratcatière et sur les Haut-Plateaux, les palissandres portent géi*alement le nom de "Voamboana". Le bois dit

"Bois de Rose" est également un Dalbergia, nommé le plus souvent "Volombodipona".

Les botanistes présument que les 'Manary" de l'Ouest se répartissent entre uns de 25 espèces, dont une fréquente est Dalbergia Grevëana, et que les "Voamboana" de l'Est appartiennent à 4 ou 5 espèces, dont Dalbergia Baroni. Certaines espèces se retrouvent aussi sur les deuxverSants

Pour le groupe des palissandres, il apparaft que beaucoup des distinctions traditionnelles et des variantes de noms vernaculaires correspondent réellement 'à des différences du point de vue systématique botanique, à l'intérieur du genre Dalbergia.

ARBRE SUR PIED

Les palissandres atteignent de fortes dimensions, ce sont des arbres à feuilles alternes, simplement pennées, le nombre de folioles dépassant en général cinq; la fleur est typiquement papilionacée. L'écorce est souvent de teinte claire, grisâtre, crevassée, les feuilles sont caduques.

BOIS

L'aubier est d'épaisseur variàble, plus clair que le bois de coeur qui a un aspect veiné caractéristique, dont la couleur peut varier d'un ,beige-gris clair au brun foncé, ou au violet, pu au rouge lie-de-vin. Le "Volombodipona", violacé au moment de la coupe, voit sa couleur foncer rapidement à l'air.

Le grain est Souvent grossier, mais à pores rares laissant au bois une. texture Serrée.'Unveinage d'aspects variée confère aux débits leurs qualités eethétiqUeS.

Le "VoloMbodipone est à grain fin et très homogène.

UTILISATIONS TRADITIONNELLES

L'ébénisterie, emploie depuis très longtemps les palissandres pour leurs qualités esthétiques et leur commodité de travail; les artisans locaux et les fabricants de meubles les utilisent généralement en massif et conservent une prédilection très nette pour cette essence dès qu'il s'agit de fournitures et de fabrications soignées.

Néanmoins, le prix élevé du palissandre conduit de plus en plus les ébénistes à abandonner progressivement le massif et à coller, sur des panneaux de bois ordinaires, des feuilles de palissandre sciées en très faible épaisseur, puis très soigneusement rabotées, ou meme, faute de disposer sur place du matériel de tranchage, à appliquer des feuilles tranchées de palissandre d'importation.

Son prix sur les différents marchés intérieurs le distingue-tolijOurs des autres essences.

Le "Volombodipona" est recherché par les sculpteurs et les artistes et constitue la plus grandes partie de leur matière première, son poli est parfait et son hoMogénéité très agréable à l'oeil. La conservation des statues et sculptures en "Volombodipona" est bonne, à condition d'éviter les variations trop brutales d'atmosphère qui provoquent des fentes graves, par différence d'humidité ambiante : le transport maritime par la mer

Rouge est souvent fatal aux statuettes.

La raréfaction de l'approvisionnement en bois de palissandre conduit maintenant à le réserver à des utilisations "nobles"orais ses qualités de résistance à la pourriture l'ont longtemps fait rechercher pour fabriquer des traverses de chemin de fer, des poteaux, des pieux et pilots de toutes sortes.

La demande à l'exportation pour l'industrie du meuble a été fluctuante, suivant les modes successives en la matière, qui lui font préférer les bois clairs à certaines époques" ou le remettent en vogue après des éclipses.

A l'heure actuelle, certains efforts locaux aboutissent à une nouvelle valorisation du palissandre dans la fabrication de parquets "moseque", d'un très, heureux aspect.

-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Qualités physiques et mécaniques

Bois dure lourd. Retrait moyen à faible. Nervosité moyenne. Point de saturation moyen. Adhérence moyenne. Fissilité moyenne. Catégorie supérieure, pour un bois lourd, en résistance à la

compression de fil.

Cote de flexion statique forte.

Elasticité bonne.

Résilience moyenne à forte.

Qualités technologiques

Usinage et finition : faciles.

Collage : difficile, les colles adhèrent mal.

Peinture à l'huile : difficile, sachant mal.

La réation au collage et à la peinture diffère selon les espèces.

Tenue des vis de 4 x 30 : 269 kilogs.

Tenue des clous : risquent de se tordre.

Conservation

Le bois de coeur aune bonne durabilité naturelle, vis-à-vis des pourritureà, dès insectes de bois frais, de bois secs et des termites, mais l'aubier et le bois imparfaitement duraminisé sont vulnérables à leurs attaques. Malgré cette résistance habituelle du bois de coeur, il est parfois atteint de pourriture alvéolaire qui lui fait perdre ses qualités.

Séchage

Le temps de ressuyage nécessaire pour amener des débits de 25 mm d'épaisseur à une humidité de 30% en piles aêrése est de l'ordre de deux mois en climat humide et de trois semaines en climat des Hauts-Plateaux.

Bois étrangers comparables

Les trancheurs d'Europe préfèrent souvent le veinage des palissandres de l'Inde du du Brésil à celui des palissandres Malgaches, mais toutes les espèces malgaches ne sont pas connues sur ces marchés.

UTILISATIONS RATIONNELLES

Les palissandres réunissent au mieux, par rapport aux autres essences malgaches, les qualités requises pour l'ébénisterie, la menuiserie de luxe, tant intérieure qu'extérieure.

Leur dureté en fait une essence très indiquée pour la parqueteiie, la variété des grains que l'on peut rencontrer fait penser à celle des chenes d'Europe, avec lequels ils devraient largement soutenir la compétition dans cet emploi. Le tranchage pour l'ameublement pourrait valoriser ces bois précieux. Comme cela était il y a quelques années.

Une installation capable d'alimenter le marché intérieur et éven tuellement le marché d'exportation devrait facilement trouver sa place à Tananarive.

Dans une optique •d'avenir et de conservation du capital, il

importe de favoriser les utilisations qui donnent la plus haute valeur au produit fini (tranchage, parquet, menuiserie de luxe, etc), et d'inter-. dire le gaspillage d'une matière première de prix par sous-emploi de ses qualités; il est évident, par exemple, que l'exploitation du palissandre pour confectionner des pièces' qui serviront, exposées aux intempéries (appuis de lignes téléphoniques, ponts en bois, traverses de chemin de fer) est à prohiber malgré les facilités indiscutables présentées par cette essence très durable, de même que son façonnage en foret et le gaspillage énorme qu'il implique.

DOCUMENTS

DOCUMENTS

Essai d'introduction â la Flore Forestière de Madagagdae	Capuron).
Echantiilons botaniques.. Coupes anatomiques. .Echantillons de bois.

Essais physiques et mécaniques sur deux échantillonnages différents par le

BOIS DE ROSE

LEGUMINEUSES PAPILIONACEES	IDENTITE

DALBERGIA LOUVELI DALBERGIA MARITIUA Viguier

Deux espèces de Dalbergia, des forets côtières du domaine orientel,:,feurnissent un bois appelé improprement "Bois de. rose", en réalité ces bois sont des palissandres.

Ces deux espèces sont connues généralement sous le nom de "Volombodipona" du nom du pigeon bleu (Fond) dont les plumes de la queue ont une couleur rappelant celle du bois de rose.

Le Dalbergia louveli est également connu sous les noms de "Volombodipona vavy", "Bitsike", "Sendramene, "Andramena".

Le Dalbergia maritime est appelé "Tombobitsy" en dialecte Antanosy; on le désigne aussi sous les noms de "Volombodipona lahy", "Hitsika" ou "Iteika".

ARBRE SUR PIED

En raison des exploitations trop intensivee les arbres de fortes dimensions sont devenus très rares.

Les arbres qui fournissent le "Bois de rose" ont leurs feuilles composées imperiPennées, c'est-â-dire que le pétiole principal est terminé Par une foliole. Les fruits ressemblent à de petites gousses, en réalité ce sont des akènes entourés d'une aile très large.

Le Dalbergia maritime ne diffère du Dalbergia louveli que par les dimensions de ses folioles et de ses fleurs.

Les folioles du Dalbergia maritime sont petites &labres arrondies au sommet.

Ses fleurs sont petites (6 millimètres de long environ) slabrese blanches avec un calice rougeâtre.

Le'Delbergia lOnVeli possède dé grandes felitiles'Velnes. Ses fleirs sont plis grandes-eue dans toutes les autres espèces connues du genre .(12milliméttes d&long environ).

BOIS

Le "Bois de rose" est à grain fin et très homogène.

Fratchement débité, il présente une magnifique teinte rouge-violacé très vive, laquelle malheureusement ne se maintient pas, fonce assez rapidement a la lumière et devient noir ébène, on le confond parfois avec ce dernier, mais un simple grattage permet de distinguer les deux espèces.

UTILISATIONS TRADITIONNELLES

Le "Bois de rose" est recheché par lessculpeeurs et les artistes et constitue la plus grande partie de leur matière première.

Il est également très apprécié, par les habitants de la cote, pour la construction des tombeaux. -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Qualités physiques et mécaniques

Fois` très dur et très lourd.

Faible retrait.

Nervosité moyenne.

Rêtractibilités tangentielle et radiale faibles.

Point de saturation de la fibre bas.

Charge de rupture en compression axiale forte.

Cote de compression supérieure.

Charge de rupture et cote de flexion statique fortes.

Résistance moyenne au choc, bois cassant.

UTILISATIONS RATIONNELLES

Le "Bois de rose" possède des qualités esthétiques tout à fait remarquables.

Son poli est parfait-et son homogénéité très agréable à ltoei . Il est très apprécié, à juste titre des sculpteurs.

La conservation des statues et sculptures en "Bois de rose" est bonne, à condition d/éviter les variations trop brutales d'atmosphère qui provoquent des fentes graves, par différences d9humidit6 ambiante.

En dehors de la sculpture et de la tournerie, le "Bois de rose" pourra gtre utilisé en ébénisterie de grand luxe. Il, fournira également un très bon bois pour la fabrication de lames de parquets mosaïques, cependant il est probable que sa dureté élevée demandera de fortes puissances pour les outils servant à l'usiner.

DOCUMENTS

Essai d'introduction â la Flore Forestière de Madagascar (R. Capuron) 1955.

Echantillons de bois.

Echantillons botaniques.

Essais physiques et mécaniques sur un arbre.

Bois et Essences Malgaches, Tome I (P. Gueneau).

Les Dalbergiées de Madagascar (R. Viguier et Meslier).

Bois de Madagascar. Possibilités d'emplois (P. Gueneau) 1971.

VN0d1C102W010A

0 R Y

IDENTITE

·	>MACRES - ALLARANTHUS GREVEANU

·	Le u'Voryt" ou "Somele et un végétal dont l'identité est sûre sans confusion possible. D'abord rattaché au genre,Chiorophora il a 'ensuite, pour des raisons, anatomiques et de morphologie 'florale, été rama AZicteçoithue La structure du bois rendait en effet très illogique le rapprochement du "Vory“ et des "Iroko" africains.

ARBRE SUR PIED

,g0IB

L'aubier très clair est bien distinct du bois parfait beige marron et il est parfois de .forte,6paisseur. La coupe transversale .montre un parenchyme circumvasculaire bien visible. Les Vaisseaux, .de. deux 'tailles

différentes, Sont souvent obstruée -par des ,thylles contenant ,des, delp8ts

blanchîtres.,

|  | UTILISATIONS. TRADITIONNELLES |
| --- | --- |

Les, 'r..Vorye sont 'dans • l'ouest .parmi les bois les plus reeherchEs pour là confection de:•meubles ordinaires, les menuiseries intérieures et- la charpenta.:

ÇARACTEXISITQWEe,TECNNIQUES

Ies'"Vory" se rencontrent dans:tootes lea foretade type .occideütalAepuis rextrime+eüejuaqOADiée-Snaggelne.desSenede,700

Capuron,	localisent

voi Binage dés ,.COUre.d,"=eati...et,.-pareiSient :absentivilni••platean

·	f ale» V arbre :atteint ,easses.,*elles heu:tent:a	des diareireS

leloorce:feeffetnial en péw, .cormsa.-:. Celle- ,du, -cerisier	loue reeter2 dates

lioreAietale,,..„cOmme	Tctus.

. conttennént,:en: latexabendant..:	einne !ebbe*: i)1arte	Coupure

qui.lonce.-;:très :rap.idement•	i'.,,,réaction "ailleuretYpique des

·	*racée!. Les. feuilles sont alternes et. siMplés mals leur":disposition

·	régulière pent ,:de	::faire::Prendre	enil les l'années

;- elle:sont cadtiques.•-;••	•

quatirds physiques et mdectniques

Bois tendre et léger (A très léger).

Retrait faible.

Nervosité moyenne.

Point de saturation bas.

Adhérence moyenne.

Pissilité moyenne. '

Catégorie supérieure pour un bois léger A la résistance eu

compression de fil.

Cote de flexion statique moyenne.

Elasticité moyenne.

Résilience faible.

Qtatitda teohnotogiques

Usinage usure très faible des outils. Collage Facile»

Clouage t facile* benne tenue des clous. Aptitude au déroulage t benne

Conservation

Les essais da champ pratiqués dans la région de Tuléar ont montré que sans être isensible aux champignons de pourritures et aux termites, ce bois résiste quand même pendant des durées de l'ordre de $ ans en service au contact du sol. Son imprégnabilité qui n'a été essayée que par trempage est:mienne.

UTILISAT/ONS RATIONNELLES

L'étude des propriétés physique) et mécaniques ne Sent que confirmer l'expérience empirique acquise depuis longtemps par les utilisateurs : la réputation du "Vory" n'a rien d'usurpée, c'est ug excellent bois de charpente et de construction en général. Son utilisation dans l'ameublement doit Stre plus nuancée car sa faible dureté de mima que son grain grossier ne lui ouvrent que la fabrication de meubles assez ordinaires ou bien impliquent de limiter son emploi, aux parties non visibles du meuble, ou encore suggèrent de le recouvrir de placages plus esthétiques.

Des essais industriels de déroulage ont abouti e des placages très acceptables mais dans lesquels la grossièreté du grain ressort nettement. La fabrication a été poussée jusqu'au contreplaqué mais elle s été suspendue par l'interruption des activités de la société qui avait entrepris l'exploitation d'un massif forestier dans la province de Majunga.

On ne peut donc actuellement savoir exactement .si ce bois

convient bien à l'industrie du déroulage faute d'une continuité suffisante de l'expérience. L'aspect des produits obtenue laissait pourtant présager de son succès dans ce domaine.

DOCUMENTS

Etudes sur les essences forestières de Madagascar R. CaPurom). Echantillons botaniques. Coupes anatomiques* Echantillons de bois. Essais physiques et mécaniques sur quatre échant*Iloenagee

différents.

Essais de sciage. Fiches anatomiques.

~h.